技术规格要求

一、卷帘（二楼、三楼、四楼、五楼）

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 面料材质 | 阳光阻燃聚酯纤维，开孔率1%，遮光率≥95% |
| 阻燃等级 | GB/T 17591-2006 B1级（氧指数≥32%） |
| 色牢度 | 耐光色牢度≥4级，耐摩擦色牢度≥4级 |
| 甲醛含量 | ≤20mg/kg（符合GB 18401 B类） |
| 克重 | ≥280g/m² |
| 厚度 | 0.5mm ±0.05 |
| 防霉防潮 | 符合GB/T 24346-2009 防霉等级0级 |
| 卷管 | 铝合金材质，壁厚≥1.2mm，表面阳极氧化处理，直径≥38mm |
| 底杆 | 铝合金扁杆，壁厚≥1.0mm，两端配塑料防尘塞 |
| 拉珠系统 | 不锈钢拉珠（304材质），塑料护套，传动平稳无噪音 |
| 安装码 | 镀锌钢板，厚度≥1.5mm，承重≥50kg |

二、百叶帘（六楼、七楼）

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 叶片材质 | 优质铝合金，厚度0.18mm，宽度25mm |
| 表面处理 | 聚酯粉末喷涂，颜色可选（米白/浅灰/香槟金，中标后选定） |
| 开合方式 | 拉珠调光+拉绳升降 |
| 顶轨/底轨 | 铝合金挤压成型，壁厚≥1.0mm，表面同色喷塑 |
| 梯绳 | 高强聚酯纤维，抗老化 |
| 拉珠 | POM工程塑料，耐磨防断裂 |
| 操控力 | 升降及调光顺畅，无卡滞 |

三、通用要求

所有螺丝、胀管、连接件为不锈钢或镀锌防锈件

安装垂直度偏差≤2mm/2m，水平度偏差≤2mm/2m

窗帘开闭顺滑，无异响，边缘无毛刺